# Тестирование Пермского булата.

Тестирование провожу в одиночку, с этих слов и хочу начать описание. Очень хотелось бы иметь рядом свидетелей, но зато будит больнее выслушивать упреки. А тем более если протестируют мою работу и не окажется действительностью, можно облить меня всеми помоями и по заслугам!

За основу я взял результаты на выставке КЛИНОК 2010, тесты булата

А так же тесты после выставки специалистом Андреем Петровым, который тестировал порошковые стали.

Как всем известно тест проводился на полуторадюймовым пеньковом канате (32мм.)

Канат пеньковый

Канат пеньковыйКанат пеньковый применяется для выполнения операций с грузами, в качестве грузовых строп, в строительстве и промышленности. Также он применяется в буровых установках нефтегазодобывающей отрасли. В декоративной отделке бревенчатых и брусовых срубов. При изготовлении стальных канатов, канат пеньковый используют в качестве сердечника. Он удобен в применении для удовлетворения любых хозяйственных нужд.

Производится из пеньки - длинноволоконного сырья, получаемого из технической конопли. Такая конопля не содержит наркотических веществ, в отличие от гашишной конопли.

Как и все природные волокна, является экологически безвредным. Из положительных качеств также можно отметить высокую устойчивость к воздействиям солнечной радиации, низкую электризуемость. К отрицательным качествам относятся традиционные качества натуральных волокон - склонность к гниению, относительно высокая гигроскопичность, понижение прочности при намокании.

Канат пеньковый тросовой свивки ГОСТ 30055-93

| Диаметр, мм | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кгс | Цена за 1 м, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 628 | 7,99 |
| 11 | 17 | 740 | 9,59 |
| 13 | 23 | 980 | 12,80 |
| 14 | 27 | 1200 | 16,00 |
| 16 | 40 | 1550 | 20,80 |
| 19 | 47 | 2080 | 28,80 |
| 22 | 77 | 2820 | 48,72 |
| 26 | 106 | 3520 | 51,96 |
| 29 | 130 | 4400 | 79,77 |
| 32 | 145 | 5310 | 99,25 |
| 37 | 202 | 6700 | 131,21 |
| 40 | 240 | 7900 | 158,49 |
| 48 | 360 | 10860 | 226,04 |
| 56 | 440 | 14150 | 351,50 |
| 64 | 614 | 18090 | 459,76 |
| 72 | 743 | 22400 | 582,86 |
| 80 | 869 | 27100 | 717,83 |
| 88 | 942 | 23400 | 867,62 |
| 96 | 1533 | 38150 | 1033,73 |

Старался все условия соблюдать. Отмеченная 70 мм длина лезвие, нагрузка не превышающая 20 кг и количество движений в одну сторону 10 раз, а также заточка на камне с зернистостью 1000.

Отмечу, что с регулировкой нагрузки очень легко и удобнее резать. Я просто удерживал в пределах 15-20 кг и резал.

ИТОГ – после 25 резов тест прекратил. Неинтересно стало в одиночку, без свидетелей самому себе доказывать в остроте своей работы. Да и каната жалко стало, 100 руб. за метр.

Немножко про ножи, первый нож с ручкой из берёзового капа, лезвие заточено линзообразно. Такой заточкой удобно в походе рубить дрова. У второго ножа заточка прямая от обуха. Толщина обоих ножей 4-мм. Твёрдость обоих 58 ед.

Фотки Дмитрия с «Клинка»: